# Lastenheft Kontaktfeder

Auftraggeber: Wittenbrink Antriebstechnik GmbH

Revision 2 — 04.09.2025

## 1 Zweck

Die Kontaktfeder stellt die elektrische Verbindung im Schaltgehäuse her. Sie muss über die gesamte Lebensdauer des Antriebs eine definierte Kontaktkraft aufbringen.

## 2 Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Wert | Prüfung |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kontaktkraft bei Nennhub | 2,4 N ± 0,3 N | Federprüfmaschine |
| 2.2 | Werkstoff | CuSn6 (2.1020) | Werkszeugnis 2.2 |
| 2.3 | Oberfläche | elektrolytisch verzinnt, 3 µm | Schichtdickenmessung |
| 2.4 | Dauerfestigkeit | 1 Mio. Lastwechsel | Dauerlaufprüfung |
| 2.5 | Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C | Klimawechseltest |

## 3 Mitgeltende Unterlagen

DIN EN 13906-1, DIN EN ISO 2768-m.

## 4 Offene Punkte

Die Dauerlaufprüfung nach 2.4 kann Selkinghaus nicht im Haus durchführen. Vergabe an ein externes Labor ist noch nicht beauftragt. (Anmerkung J. Eickhoff, 04.09.2025)